## Slide 1
Силовой каркас многоцелевого
детектора
Дубна, ОИЯИ, 11.02.2020
Суховаров С.И., ОИЯИ
Кузьмин А.А., ЦНИИСМ

## Slide 2
Технология изготовления силового каркаса.
Состояние проектных работ.
Интеграция в многоцелевой детектор.
Кабельные трассы.

## Slide 3
Оправка для изготовления силового каркаса

## Slide 4
Нить T700SC-12K
Связующее ЭХД-МД

## Slide 5
Предельные отклонения размеров
между осями двух любых рисок - ±1´

## Slide 6
«Знак» для намотки короба
«Знак» с намотанным слоем материала ТАСМ-МД и угле-
пластиком на основе нити T700SC-12K и связующего ЭХД-МД
«Знак» с намотанным слоем
материала ТАСМ-МД

## Slide 7
8260
Расчётная максимальная
масса короба – 130 кг,
Количество коробов
в изделии - 25 шт.

## Slide 8
Этапы сборки силового каркаса.

## Slide 10
Максимальная расчётная масса
каркаса около 9 000 кг.
Расчётная нагрузка – 195 000 кг.
Максимальный расчётный прогиб
в плоскости симметрии – 1,32 мм.

## Slide 11
Комплект поставки на сборочную площадку:
- силовой каркас – 1 шт,
- рельсы TOF&TPC – 2 шт,
- рельсы TOF - 12 шт,
- кронштейны крепления – 50 шт.

## Slide 15
Благодарю за внимание