## Slide 1
Разработка и исследование теллурсодержащих органических сцинтилляторов
И.А. Суслов, И.Б. Немченок, A.Д. Быстряков

## Slide 2
Двойной безнейтринный бета-распад
2
Наблюдение 0νββ будет означать:
нарушение лептонного числа;
наличие майорановского члена для массы нейтрино;
ограничения на иерархию и масштаб массы нейтрино;
подсказку о происхождение асимметрии материи/антиматерии.
1. Shimizu I. and Chen M. (2019) Double Beta Decay Experiments With Loaded Liquid Scintillator. Front. Phys. 7:33.

## Slide 3
3
Элемент, содержание | Основа | Элементосодержащая добавка | Световыход4
Nd, до 6,5 г/л [2] | ПК1 | 2-Метилвалеарат | 80%
150Nd, [3] до 20 г/л До 2 г/л | ПК1 ПК1 | Трис(триметилгексаноат) Комплексы фторированных β-дикетонатов | 90% 62%
Nd, 0,32% [4] | ЛАБ2 | 4-Метилоктаноат | 64%
Mo, 0,027 – 0,43% [5] | Толуол | Наночастицы AMoO4 (A= Ca, Sr, Ba) | –
Sn, 32,6%, [6] | ПК | Тетраметилолово | 57%
Sn, 0,5 – 10% [7] | ЛАБ | Тетрабутилолово | 96% – 55%
Cd, 1,5% [8] | ЛАБ + ТБФ3 | Хлорид | 47%
Zr, 1,4% [9] | Анизол | Тетракисизопропилацетоацетат | 30 – 40%
Zr, до 2,5 г/л [10] | ПК1 | Дипивалоилметанат | 63%
Zr, 0,33% [11] | Толуол | Наночастицы ZrO2 | -
136Xe, ≤ 3% [12] | Декан + ПК1 | Газообразный 136Хе | -
Te, 0,5% [13] [14] | ЛАБ ЛАБ | Комплекс теллуровой кислоты и бутандиола + N,N-диметилдодециламин | 64% 67%
1 Псевдокумол; 2Линейный алкилбензол; 3Трибутилфосфат; 4Относительно сцинтиллятора стандартного состава
Элементосодержащие жидкие сцинтилляторы
для поиска 0νββ
2. I.R. Barabanov, et al., Instruments and Experimental Techniques. 55 (2012) 545–550.
3. I.R. Barabanov, et al., Physics of Atomic Nuclei. 82 (2019) 89–97.
4. I.B. Nemchenok, et al., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 75 (2011) 1007.
5. S. Arai, et al., Journal of the Ceramic Society of Japan. 127(2019).
6. M.J. Hwang, et al., NIM A. 570 (2007) 454–458..
7. O. Chkvorets, et al., Journal of Physics: Conference Series. 1342 (2020) 12112.
8. I.B. Nemchenok, et al., Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 76 (2012) 1187–1190.
9. Y. Fukuda, et al., Journal of Physics: Conference Series. 1342 (2020) 12093.
10. L.B. Bezrukov, et al., Russian Journal of Inorganic Chemistry. 66 (2021) 421–426.
11. A. Watanabe, et al., Nanomaterials. 11 (2021).
12. Y. Gando, (2019). http://arxiv.org/abs/1904.06655 (accessed September 24, 2021).
13. S. Biller, S. Manecki, Journal of Physics: Conference Series. 888 (2017) 12084.
14. Patent CN № 112608263 (B), pub. 2022-05-27. G01T 1/20

## Slide 4
Теллурсодержащая добавка:
растворимость в сцинтилляционной основе;
отсутствие поглощения в UV-VIS области (300 – 600 нм);
индивидуальное соединение;
твердое агрегатное состояние при температуре использования (желательно);
устойчивость к гидролизу, кислороду и внешним факторам;
нетоксичность.
Основа:
–высокая температура кипения;
–пожаро-, взрывобезопасность и высокая температура вспышки;
–нетоксичность;
–низкая коррозионная активность по отношению к материалам детектора;
–доступность и низкая цена.
Линейный алкилбензол:
Состав Те-ЖС
Сцинтилляционные добавки:
Структурная формула (а) ди-2-этилгексаноата дифенилтеллура,
(б) комплекса оксида дифенилтеллура с
ди-(2-этилгексил)фосфорной кислотой)
PPO
POPOP
4
(а)
(б)
15. arXiv:2205.15046

## Slide 5
Световыход (относительно сцинтиллятора стандартного состава) и пропускание на λ=430 нм (оптический путь – 10 см, относительно воздуха) Те-ЖС с (a) ди-2-этилгеканоатом дифенилтеллура, (b) комплексом с постоянной концентрацией PPO, POPOP (0,5%, 0,0025%, соответственно).
Сцинтилляционные характеристики.
Концентрационная зависимость
5
Te, % | Tλ=430 нм ±1, % | 
 | (a) | (б)
0 | 90,9 | 90,9
0,1 | 90,2 | -
0,25 | 90,3 | 87,9
0,5 | 88,9 | 87,1
0,75 | 88,7 | 87,0
1,0 | 86,2 | 85,1
1,25 | - | 83,8

## Slide 6
Зависимость световыхода Те-ЖС от содержания PPO (содержание POPOP – 0,0025%) относительно сцинтиллятора стандартного состава
6
Зависимость световыхода Те-ЖС от содержания POPOP с постоянным содержанием PPO ((a) 2% PPO, (б) 0,5% PPO) относительно сцинтиллятора стандартного состава
Сцинтилляционные характеристики.
Оптимизация PPO и POPOP

## Slide 7
7
DIPN, % | Световыход, отн. ед. |  | Tλ=430 нм ±1, % | 
 | (a) | (б) | (а) | (б)
0 | 0,42±0,02 | 0,55±0,03 | 86,6 | 85,1
10 | 0,50±0,03 | 0,60±0,03 | 83,1 | 82,9
20 | 0,55±0,03 | 0,67±0,03 | 82,9 | 82,6
30 | 0,57±0,03 | 0,71±0,04 | 81,0 | 80,8
40 | - | 0,74±0,04 | - | 79,9
50 | - | 0,78±0,04 | - | 79,0
60 | - | 0,88±0,04 | - | 77,1
70 | - | 0,88±0,04 | - | 74,0
диизопропилнафталин (DIPN)
Световыход и пропускание Те-ЖС с различным содержанием DIPN (с постоянным содержанием (a) 1% Te, 2% PPO, 0,04% POPOP; (б) 1% Те, 0,5% PPO, 0,0025% POPOP
15. arXiv:2205.15046
Сцинтилляционные характеристики.
Оптимизация вторичного растворителя

## Slide 8
Стабильность световыхода и прозрачности образцов Те-ЖС следующего состава:
(a) 1%Te (в форме дифенилтеллур ди-2-этилгексаноата), 2% PPO, 0,04% POPOP, 30% DIPN;
(б) 1%Te (в форме комплекса), 0,5% PPO, 0,0025% POPOP, 30% DIPN.
8
Дата | Tλ=430 нм ±1, % | 
 | (a) | (b)
22.12.20 | 81,0 | -
31.03.21 | 81,0 | -
29.06.21 | 81,2 | -
29.09.21 | 82,3 | -
21.12.21 | 80,4 | -
31.03.22 | 80,9 | 80,9
20.06.22 | 82,6 | 79,9
22.09.22 | 81,7 | 79,7
(б)
(a)
Сцинтилляционные характеристики.
Стабильность

## Slide 9
Образец Те-ЖС | Сцинтилляционная композиция | Световыход1, отн. ед.
Наша работа (a) [16] | 0,5% Te, 1% PPO, 0,04%POPOP, 30% DIPN | 0,72±0,03
Наша работа (a) [16] | 1% Te, 2% PPO, 0,04%POPOP, 30% DIPN | 0,58±0,03
Наша работа (b) [17] | 0,5% Te, 0,5% PPO, 0,0025%POPOP | 0,73±0,04
Наша работа (b) [17] | 1% Te, 0,5% PPO, 0,0025% POPOP, 30% DIPN | 0,71±0,03
Патент CN 112608263 (B)2 [14] | 0,5% Te, 2,5 g/L PPO, 3 mg/L bis-MSB | ~0,67
SNO+2 [18] | 1% Te, 6 g/L PPO | ~0,65
14.Patent CN № 112608263 (B), pub. 2022-05-27. G01T 1/20
16. I.A. Suslov I.B. Nemchenok, Yu. A. Shitov, S.V. Kazartsev, V.V. Belov, A.D. Bystryakov, “Development of a new tellurium loaded liquid scintillator based on linear alkylbenzene”, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 167131 (2022). doi.org/10.1016/j.nima.2022.167131
17. I.A. Suslov, I.B. Nemchenok, A.D. Bystryakov, “R&D tellurium-loaded liquid scintillator”, PEPAN Letters (in press)
18. T. Kroupova, Water phase results and 0νββ prospects of the SNO+ experiment, in: Proceedings of European Physical Society Conference on High Energy Physics — PoS(EPS-HEP2019), Sissa Medialab, Trieste, Italy, (2020)
1Относительно сцинтиллятора стандартного состава
2Теллур в форме комплекса теллуровой кислоты с бутандиолом-1,2 и N,N-диметилдодециламином
Сцинтилляционные характеристики.
Сравнение с другими Те-ЖС
9

## Slide 10
Теллурсодержащие пластмассовые сцинтилляторы.
Состав и сцинтилляционные характеристики
Образец | Основа | Сцинтилляционная композиция | Световыход, отн. ед. | Tλ=430 нм ±1, %
Стандарт ПС | Полистирол | 1,5% PPP, 0,015% POPOP | 1 | 86.9
Те-ПС (а)1 | Полистирол | 1% Te, 1,5% PPP, 0,015% POPOP | 0,44±0,02 | 78.7
Те-ПС (а)2 | Полистирол | 1% Te, 2% PPO, 0,015% POPOP | 0,46±0,02 | 74.4
Те-ПС (б)2 | Полистирол | 1% Te, 1,5% PPO, 0,015% POPOP | 0,45±0,02 | -
Те-ПС (б)2 | Сополимер стирола с метилметакрилатом (мольное соотношение 1:1) | 1% Te, 1,5% PPO, 0,015% POPOP | 0,33±0,02 | 83,3
1получен высокотемпературной полимеризацией
2получен низкотемпературной полимеризацией
Фотографии образцов Те-ПС
10

## Slide 11
11
Заключение
В результате разработки получены образцы жидких сцинтилляторов с содержание теллура превышающим 1%, хорошим световыходом, пригодных для использования в крупномасштабных экспериментых и безопасных в работе.
Для получения Те-ЖС использованы разные классы соединений теллура – (a) дикарбоксилаты дифенилтеллура и (b) комплексное соединение оксида дифенилтеллур с ди-(2-этилегексил)фосфорной кислотой.
3. С целью улучшения световыхода Те-ЖС:
оптимизировано содержание сцинтилляционных добавок;
предложено использование диизопропилнафталина в качестве вторичного растворителя.
4. Показана долговременная устойчивость свойств Те-ЖС.
5. Впервые получены образцы теллурсодержащего пластмассового сцинтиллятора с содержанием теллура до 1%, высокой прозрачностью и хорошим световыходом. В качестве основы использован полистирол и сополимер стирола с метилметакрилатом.

## Slide 12
Backup
12

## Slide 13
Схема установки для измерения световыхода ЖС: 1 – светонепроницаемый ящик; 2 - источник; 3 – ячейка с ЖС; 4 - ФЭУ; 5 – источник высокого напряжения; 6 - предусилитель; 7 - усилитель; 8 – преобразователь сигнала
Методика измерений
Световыход:
UV-VIS спектры: UNICO UV 2804 в 10 см кювете относительно воздуха в регионе длин волн от 390 до 600 nm
Теллурсодержащие добавки: UV-VIS, IR, Рамановская спектроскопия, элементный анализ (C, H, Te), дифферинциальная сканирующая калориметрия (температура плавления), ICP-AES (MS) (в планах)
13
Условия измерений:
Тефлоновая кювета с увиолевым стеклом;
объем – 40 мл, высота – 2 см;
207Bi A=2,5 кБк;
Разностная методика измерений

## Slide 14
Сцинтилляционные характеристики.
Абсолютный световыход
1in form di-2-ethylhexanoate diphenyltellurium в форме ди-2-этилгексаноата дифенилтеллура
2ЖС на основе диизопропилнафталина со световыходом 12,300 фотонов/ 1 МэВ e-
Образец ЖС | Сцинтилляционна композиция | Абсолютный световыход, фотонов/МэВ | Метод оценки
Образец стандартного состава | 0,5% PPO, 0,0025%POPOP | 8646±400 | Относительно EJ-3092
Te-ЖС | 0,5% Te1, 1% PPO, 0,04% POPOP, 30% DIPN | 6399±320 | Относительно EJ-309
Te-ЖС | 1% Te1, 2% PPO, 0,04% POPOP, 30% DIPN | 5128±256 | Относительно EJ-309
RENO | 0,3% PPO, 0,0030% bis-MSB | ~8000 | Относительно антрацена
Daya Bay | 0,3% PPO, 0,0015% bis-MSB | 8700 | Относительно антрацена
Stereo | 0,3% PPO, 0,0020% bis-MSB | 8400 | По квантовой эффективности ФЭУ
14

## Slide 15
Синтез теллурсодержащих добавок
15