## Slide 1: Перспективные направления прикладных исследований на комплексе NICA в области радиационной модификации свойств высокотемпературных сверхпроводящих композитов
Владикавказ, 19.06.2023
М.С. Новиков (ОИЯИ), И.А. Руднев (НИЯУ МИФИ)

## Slide 2: Общий план доклада
необходимость использования технологий радиационного воздействия
методики облучения:
облучение коротких отрезков лент
облучение на перемотке
облучение при низкой температуре
методы исследования облученных образцов
контроль лент после облучения на перемотке для различных температур
проблемы расчета силы пиннинга и конфигурации центров пиннинга для целевых показателей поля и температур

## Slide 3: Необходимость использования технологий радиационного воздействия

## Slide 4: Необходимость использования технологий радиационного воздействия

## Slide 5: Необходимость использования технологий радиационного воздействия
Оптимальная концентрация дефектов различна для разных целевых значений рабочих температур и магнитных полей !

## Slide 6: Необходимость использования технологий радиационного воздействия
Дополнительные центры пиннинга
повышают критток в поле при T=const и выравнивают угловую зависимость критического тока от внешнего магнитного поля
Радиационные дефекты от заряженных частиц – лучшие дополнительные
центры пиннинга

## Slide 7: Необходимость использования технологий радиационного воздействия
Необходимо использовать ионы высоких энергий для облучения сквозь защитные слои ВТСП лент

## Slide 8
Методики облучения:
облучение коротких отрезков лент (определение рабочих флюенсов)
облучение длинномеров на перемотке бобина-бобина (скорость перемотки ?)
облучение при низкой температуре (кинетика дефектообразования в структуре ВТСП слоя)

## Slide 9
660 МэВ с флюенсами: 3000 c – 0,89·1015 см-2 , 5600 c – 1,66·1015 см-2 «близко к максимуму, 9000 c –2,68·1015 см-2 «сожгли»
Пример: Бобины, вращаемые в пучке фазотрона
Критическая температура практически не снижается. Увеличение как начального тока, так и лифт-фактора от (B,T).
На бобинах меньше результат «на азоте»: либо «не поймали» пик между 1 и 2 * 1015 см-2
или нужна вторичная имплантация ионов, которая была на коротком образце.
Ток при 30 К на 50-60% поднялся при 1.66*1015 P/см2, а «пережгли» при 2.68*1015 P/см2.

## Slide 10
Пример: Ионы низких и средних энергий
Ионы – первый результат на Xe 167 МэВ
на ИЦ-100 ЛЯР (короткие куски ленты).
Пробег 9 микрон, поток 109/сек.
Дальнейшие исследования и разработки – пик Брэгга и перед ним, вторичные ионы, подбор пик-эффектов Ic (T).
Перемотка в вакууме – пробовать.
Технологии –
перемотка в вакууме.
У-400-М
ДЦ-280?
Другие варианты: Линак-200: e- 200 (800) МэВ 1012 c-1; Нуклотрон – ионы, сотни ГэВ;

## Slide 11
  Два метода измерения плотности критического тока
  1. Четырех-контактый метод измерения ВАХ
  2. Регистрация петли намагниченности и последующий расчет из модели критического состояния (модель Бина)
M=M+ - M-  Jc  Kгеом
M1 > M2 Jc1 > Jc2
Петля намагниченности
сверхпроводника II рода

## Slide 12: Локальные методы: низкотемпературная магнитооптическая система
Магнито-оптическое
изображение
ВТСП ленты
(яркость изображения отражает величину локального магнитного поля)
Фарадеевское
вращение
плоскости поляризации света
в магнитном поле
ВТСП лента
индикаторная МО пленка
Магнитная
Индукция, В
калибровка
Схема МО эксперимента

## Slide 13
10 мкм
Bz
x
а)
б)
в)
ВТСП лента
Проникающее в ленту поле
Область внешнего магнитного поля
Область намагни-чивания
а) Магнитооптическое изображение ВТСП ленты, находящейся во внешнем поперечном магнитном поле 28 мТл. Температура 60 К.
б) Поперечный профиль магнитного поля, полученный из МО изображения.
в) поперечный профиль в модели Бина

## Slide 14
а) Магнитооптическое изображение остаточной намагниченности ВТСП ленты, после приложения и снятия внешнего поля 42.3 мТл. Температура 60 К.
б) Поперечный профиль магнитного поля, полученный из МО изображения.
в) поперечный профиль в модели Бина
Bz
x
а)
б)
в)
ВТСП лента
Захваченное магнитное поле
Область поля обратного знака

## Slide 15
Динамика намагничивания (левые колонки) и перемагничивания (правые колонки) ВТСП ленты при Т = 60 К
Зависимость глубины проникновения фронта аннигиляции от приложенного внешнего магнитного поля при различных внешних температурах
На вставке − зависимость скорости движения фронта аннигиляции от температуры

## Slide 16: Локальные магнитные свойства ВТСП лент: магнитооптическая визуализация и сканирующая холловская магнитометрия
МЕТОД МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
СКАНИРУЮЩАЯ ХОЛЛОВСКАЯ МАГНИТОМЕТРИЯ
4 мм

## Slide 17: Локальные методы: сканирующая холловская магнитометрия
Примеры распределений локальной магнитной индукции в ВТСП ленте и таблетке
Преобразователь Холла
Исследуемый объект
Азотный криостат

## Slide 18: Локальные методы: сканирующая холловская магнитометрия
Сканирующий
холловский
магнитомер

## Slide 19: Сканирующая холловская магнитометрия. Развитие: измерение длинномеров при перемотке с бобины на бобину
Температура Т=77 К
Температура Т=65 К

## Slide 20: Моделирование системы ВТСП с дефектами с целью определения оптимальных конфигураций центров пиннинга

## Slide 21
Моделирование системы ВТСП с дефектами с целью определения оптимальных конфигураций центров пиннинга
Собственная энергия вихря
Энергия взаимодействия между вихрями
Потенциал взаимодействия между
i-м вихрем и Месснеровским током
Энергия взаимодействия вихря с поверхностью.
Представлена как взаимодействие вихря и
антивихря
Потенциал центров пиннинга
Средняя магнитная индукция в системе
Взаимодействие с транспортным и Мейсснеровским токами

## Slide 22
T=5 K
Расчет кривых намагниченности
Качественно соотносится с результатами экспериментальных измерений M(H)
Разное число дефектов
Разная температура
Тестовые расчеты
Сравнение с
аналитическими
методами
Треугольная вихревая
решетка Абрикосова

## Slide 23
Формирование петли намагниченности
Размер системы 3 мкм х5 мкм
Концентрация дефектов
nd=6,7 мкм-2
Т=5 К
Расчет кривых намагниченности
Мейсснеровская
область
(диамагнетизм)
Вихри
Абрикосова

## Slide 24: Заключение
Радиационное воздействие является практически безальтернативным способом повышения критического тока готовых лент
Требуются ионы высоких энергий, которые могут быть обеспечены на комплексе NICA
Необходимо применение как интегральных, так и локальных методов исследования облученных образцов.
Необходимо создание установок для облучения и измерения длинномерных ВТСП лент с перемоткой бобина-бобина
Необходим расчет процессов дефектообразования и оптимальный конфигурации центров пиннинга.
По всем пунктам работы уже выполняются с хорошим заделом