## Slide 1
Изменение токонесущей способности и пиннинга вихревой структуры в длинномерных ВТСП лентах 2-го поколения облученных ионами различной энергии
Павел Дегтяренко
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 2
Содержание
Технология производства ВТСП 2-го поколения
Сверхпроводящие характеристики ВТСП 2-го поколения
Области применения ВТСП 2-го поколения
Облучение ВТСП 2-го поколения различными энергиями и флюенсами
Заключение
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 3
SuperOx линия по производству ВТСП 2-го поколения
Substrate
Buffer
HTS
Ag
Cu
Custom finish
HASTELLOY ELECTROPOLISHING
Al2O3 SPUTTERING
Y2O3 SPUTTERING
IBAD-MgO E-BEAM
Epi-MgO E-BEAM
REBCO
PLD
Ag SPUTTERING
OXYGEN ANNEAL
SLITTING
Cu
ELECTROPLATING
QC
Je > 500 A/mm2 at 77 K, s.f.
Je > 1000 A/mm2 at 20 K, 20 T
Je > 2000 A/mm2 at 4.2 K, 20 T
OPERATOR
Al2O3 SPUTTERING
LaMnO3 SPUTTERING
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 4
Линия напыления буферных покрытий
e-Polished Hastelloy substrate in
Ready buffered tape with LaMnO3 on top out
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 5
A. Mankevich et al 2018 IEEE TAS 28 (4) 6602005
Качество текстуры для IBAD-MgO
A Staib RHEED 35 system is installed in the SuperOx in-line buffer deposition system, in a small chamber immediately after the IBAD-MgO chamber and prior to the homoepi-MgO deposition chamber
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 6
PLD-ВТСП линия
PLD equipment, Xe-Cl excimer laser (coherent), wavelength 308 nm, with a pulse
energy of 700 mJ
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 7
Ic at 77 K, s.f.
Typical data on critical current at 77 K in self-field along the length of a 345m long, 12 mm wide YBCO-based 2G HTS wire. Average critical current is 618 ± 10 A
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 8
D. Abraimov, July 2019, ICMC
C. Senatore, June 2019, FCC Week
SuperOx wire demonstrates engineering current density of over 1000 A/mm2 at 20 K, 20 T and over 2000 A/mm2 at 4.2 K, 20 T.
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 9
Wherever the ratio is greater than unity, the superconducting performance of YBCO
is superior to that of GdBCO and vice versa
А. Molodyk et al 2021 Sci. Rep. 11:2084
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 10
Угловая зависимость критического тока
А. Molodyk et al 2021 Sci. Rep. 11:2084
At 20 K, Ic at B//ab stays almost constant with increasing magnetic field. We believe the smaller value of Ic at B//ab at 20 T may be an artefact due to the sharp Ic angular peak and the discrete angle step during measurements.
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 11
Области применения ВТСП-2
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 12
Irradiation beam:
18 MeV Au Ion and 12 MeV Ni ion
167 MeV Xe-ion
670 MeV Bi-ion
Samples:
Several ReBCO tapes with 4 mm width
Coated with 1.5 µm or 0.5 µm Ag
Irradiation of 2G HTS
QST (National Institutes for Quantum Science and Technology, Takasaki, Japan)
3MV tandem accelerator, Beamline TA1
The cyclotron U400M was designed for acceleration of Li to Bi ion beams with A/Z=3÷3.6 at energies of 34÷60 MeV/nucleon and the ones with A/Z=8÷10 at energies of 4.5÷9 MeV/nucleon. U400M cyclotron delivered 11B, 15N, 32S beams to ACCULINNA-1,2 separators, 18O, 22Ne to COMBAS setup and 40Ar, 48Ca to MASHA mass-spectrometer.
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 13
Irradiation of 2G HTS by Au and Ni ions
M. Okube et al, Nov.-Dec. ,2021, 34th ISS 2021
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 14
Angular dependence before and after irradiation
No particular Ic enhancement at B //c
No large number of columnar defects
This indicates that the contribution from correlated pinning, compared with that of random pinning, decreases with decreasing temperature
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 15: Микроструктура образцов ВТСП ленты второго поколения с образовавшимися треками после облучения ионами Xe
Радиационные треки образованные в результате облучения ВТСП 2-го поколения
ионами Xe c энергией 46 (прерывистые), 77 (прерывистые) и 167 (непрерывные) МэВ
Suvorova E. et al. J. Appl. Phys, 126, 145106 (2019) https://doi.org/10.1063/1.5120894
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 16: Токонесущая способность в магнитных полях и при различных температурах облученных ВТСП лент 2-го поколения
Плотность критического тока при облучении высокоэнергетическими ионами Xe при энергии 46 МэВ (средний график) значительно увеличивается в сравнении с исходным образцом (левый график) и облученным ионами с энергией 77 МэВ
Pristine
46 МэВ
77 МэВ
Suvorova E. et al. J. Appl. Phys, 126, 145106 (2019) https://doi.org/10.1063/1.5120894
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 17
Irradiation of 2G HTS by Xe and Bi ions
Xe 167 MeV
Bi 670 MeV
In this case
the critical
temperature
didn’t change
In this case
the critical
temperature
changed and
decreased
on to 3K
Ic (77K, s.f.)=195A
Ic (77K, s.f.)=274A
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 18: Критический ток ВТСП 2-го поколения после облучения
IX Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии» ЛаПлаз-2023
При облучении ионами Bi с энергией 167 МэВ и флюенсом φ0t=1·1012 cm-2 происходит
Полная деградация критического тока во всем диапазоне измерений
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 19: Сравнение пиннинга вихревой структуры ВТСП лент 2-го поколения до и после облучения
IX Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии» ЛаПлаз-2023
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 20: Сравнение пиннинга вихревой структуры ВТСП лент 2-го поколения до и после облучения
IX Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии» ЛаПлаз-2023
Matsushita T, Fujiyoshi T, Toko K and Yamafuji K 1990 Appl. Phys. Letters 56 2039.
Изменение параметра n облученного ионами Bi образца ВТСП ленты свидетельствует об образовании несверхпроводящей фазы и следовательно об изменении пиннинга вихревой решетки
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 21: Микроструктура ВТСП лент 2-го поколения
IX Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии» ЛаПлаз-2023
Bi
Bi
Прикладные исследования на комплексе NICA, 17-19 июня 2023года

## Slide 22
Заключение
Реализован эффективный подход к улучшению пиннинга при производстве ВТСП 2-го поколения, что позволяет проектировать на их основе различные типы СМС
Облучение 18 МэВ Au-ионов и 12 МэВ Ni-ионов является эффективным средством для улучшения Ic ВТСП проводов в сильных магнитных полях
Облучение Ni-ионами приводит к большему росту Ic, чем облучение Au-ионами в случае YBCO
Облучение 167 МэВ Xe-ионами и 670 МэВ Bi-ионами приводит к образованию ионных треков, которые являются эффективными центрами пиннинга
Полученные результаты экспериментальных исследований будут использованы для расчета ресурсов работы СМС в радиационных полях
Для расширения исследований свойств и дальнейшего улучшения характеристик ВТСП 2-го поколения необходимо проводить на более совершенных установках, а для это требуется создание инфраструктуры

## Slide 23
Спасибо большое за Внимание!