## Slide 1
Кулоновские комплексы в полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах
М.А. Семина
ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: semina@mail.ioffe.ru

## Slide 2: План лекции
Экситоны в объемных полупроводниках
  Общие слова, аналогия с атомом водорода
  Экситоны в Cu2O, теория и эксперимент
    Тонкая структура F-состояний
    Скейлинг экситонных параметров
    Эффект Штарка и ионизация экситонов во внешнем электрическом поле
    Генерация второй гармоники на экситонах в Cu2O
Сложная вершина валентной зоны
Экситоны и трионы в низкоразмерных системах
  Эффекты понижения размерности
  Экситоны в монослоях дихалькогенидов переходных металлов
    Энергия связи
    Эффекты диэлектрического окружения
  Трионы в монослоях дихалькогенидов переходных металлов
    Расчет энергии связи
    Тонкая структура
    Возбуждённые состояния трионов

## Slide 3: Экситоны в полупроводниках (история)
В кристаллах возможно поглощение света без появления проводимости – фотоэлектроны и дырки связываются в пары - экситоны

## Slide 4: Экситоны в полупроводниках
Сверхчистые кристаллы Cu2O
Квантовые ямы и
двойные квантовые ямы
Дефекты упаковки GaAs
Монослои MX2
R
5 nm
1 nm
Полупроводниковые
нанокристаллы

## Slide 5: Cu2O – первые наблюдения экситонов большого радиуса
Закись меди – первый материал, в котором были сделаны экспериментальные наблюдения экситонов большого радиуса
Большая энергия связи экситона
и высокое качество кристаллов
Е.Ф. Гросс и Н.А. Каррыев, ДАН СССР 84, 471 (1952)
Спектрограмма «желтой» экситонной серии в Cu2O
E.F. Gross, Nuovo Cimento Suppl. 3, 672-701 (1956)
Экситонная серия начинается с n=2 вследствие особенностей зонной структуры

## Slide 6: k∙p –теория возмущений
Электрон в периодическом потенциале
блоховская амплитуда
Уравнение Шредингера
полный базис
учет по теории возмущений
- действует на блоховские амплитуды

## Slide 7
Второй порядок теории возмущений вблизи экстремума зоны n
Эффективный k∙p-гамильтониан
Тензор эффективной массы
В кубическом кристалле
Двузонная модель
k∙p –теория возмущений
- действует на блоховские амплитуды

## Slide 8: k∙p –теория возмущений, сложная зона
Учет внешних полей F и B=rot A:
Дисперсия находится из соотношения
Теперь перейдем к рассмотрению электрон-дырочной пары

## Slide 9: Экситоны в полупроводниках, двузонная модель
Электрон и дырка формируют экситон (двузонная модель)
-волновая функция с занятным состоянием в зоне проводимости и свободным состоянием в валентной зоне
Волновая функция экситона:
- водородоподобная огибающая волновая функция
Экситонные состояния часто удобно классифицировать по орбитальному моменту несмотря на отклонения от водородоподобной модели
оператор инверсии времени
Рассмотрим полупроводник при нулевой температуре. Поместим электрон из валентной зоны в зону проводимости

## Slide 10: Волновые функции, подробности
В данной модели экситон – аналог атома водорода
обобщенные полиномы Лагерра
https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/hqb8fd/oc_hydrogen_electron_clouds_in_2d/

## Slide 11: Многозонная модель
Базисные блоховские функции:
Волновая функция электрон-дырочной пары:
Эффективный гамильтониан:
поправки, обменное взаимодействие
Г.Л. Бир, Г.Е. Пикус, Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках

## Slide 12: Экситоны в Cu2O структура состояний

## Slide 13: Структура Cu2O
Cu2O – центросимметричный кристалл с точечной группой симметрии Oh
Зона проводимости и валентная зона одной четности
в дипольном приближении активны P-состояния экситона
Энергия связи экситона того же порядка величины, что и спин-орбитальное расщепление валентной зоны
Верхняя валентная подзона двухкратно вырождена, поэтому в первом приближении экситоны в Сu2О можно рассматривать в модели простых зон.
Однако, в виду относительно малого спин-орбитального расщепления валентной зоны, проявляются также и эффекты сложной структуры валентной зоны.
Кубическая симметрия кристалла также проявляется в структуре экситонных состояний

## Slide 14: «Запрещенные» оптические переходы
Межзонный матричный элемент перехода:
Возбуждение экситона:
Активны P-состояния с
Оператор возмущения:
через далекие зоны
вследствие одинаковой четности валентной зоны и зоны проводимости необходим учет волнового вектора относительного движения

## Slide 15: Современные эксперименты
Photon energy (eV)
T. Kazimierczuk, D. Frohlich, S. Scheel, H. Stolz, M. Bayer, Nature 514, 343 (2014)
Наблюдение экситонов вплоть до n=25 (позже 28)
для n=24 ширина линии составляет 3meV, при этом размер экситона rn=24≈ 1 mm
Есть небольшое отклонение от закона
Эти отклонения – это следствие сложной структуры валентной зоны и кубической симметрии кристалла
Большая энергия связи экситона
и высокое качество кристаллов

## Slide 16: Тонкая структура F-состояний, эксперимент
Рядом с главным пиком, соответствующим P-состояниям экситона, для n = 4 – 10 можно разрешить триплеты с шириной линии порядка meV
Для n≥ 6 наблюдаются линии, которые, по-видимому, связаны с H-состояниями
Наличие тонкой структуры F-состояний – проявление кубической симметрии кристалла
Расщепление между P- и F-состояниями – эффект сложной валентной зоны
J. Thewes, J. Heckötter, T. Kazimierczuk, M. Aßmann, D. Fröhlich, M. Bayer, M. A. Semina,
and M. M. Glazov, Phys. Rev. Lett. 115, 027402 (2015)

## Slide 17: Симметрийный анализ
Состояние оптически активно (в дипольном приближении), если его представление содержит представление , отвечающее компонентам дипольного момента
По аналогии с атомом водорода удобно характеризовать экситонные состояния симметрией волновой функции относительного движения
Волновая функция экситона (K=0) преобразуется согласно прямому произведению
Кристалл Cu2O имеет группу точечной симметрии
Блоховские амплитуды зоны проводимости и валентной зоны четные, поэтому огибающая относительного движения носителей должна быть нечетной
Волновая функция экситона:
Анализ показывает, что
P-состояния – 1 линия в спектре
F-состояния – 4 линии (одна слабая, так как, в основном, спин-запрещенный экситон)
H-состояния – 5 линий в спектре

## Slide 18: Гамильтониан системы
импульс относительного движения электрона и дырки
оператор спина дырки, sh=1/2
безразмерное расщепление между и валентными подзонами
оператор углового момента 1, действующий в базисе блоховских функций представления (YZ, XZ, XY)
Гамильтониан относительного движения носителей заряда (при неподвижном центре масс):
вклад от кубической симметрии (гофрировка валентной зоны)
Учитываются обе валентные подзоны и нижняя зона проводимости
Важно: при ненулевом волновом векторе центра масс экситона переменные, описывающие центр масс и относительное движение электрона и дырки не разделяются

## Slide 19: Энергии P- и F-состояний экситона
Для вычисления F-P расщепления в качестве энергии F-состояния берется центр наблюдаемого (или рассчитанного) триплета
Для расчета энергии P-состояний можно пренебречь гофрировкой валентной зоны
F-P расщепление – эффект сложной структуры валентной зоны,
оно присутствует и в сферическом приближении
C. Uihlein, D. Fröhlich,
and R. Kenklies,
Phys. Rev. B 23, 2731 (1981)
J. Thewes, J. Heckötter, T. Kazimierczuk, M. Aßmann, D. Fröhlich, M. Bayer, M. A. Semina,
and M. M. Glazov, Phys. Rev. Lett. 115, 027402 (2015)
Без подгоночных параметров

## Slide 20: Тонкая структура F-состояний
Для расчета тонкой структуры F-состояний необходимо учесть кубическую симметрию кристалла Cu2O:
J. Thewes, J. Heckötter, T. Kazimierczuk, M. Aßmann, D. Fröhlich, M. Bayer, M. A. Semina, and M. M. Glazov, Phys. Rev. Lett. 115, 027402 (2015)
F. Schweiner, J. Main, M. Feldmaier, G. Wunner, and C. Uihlein, Phys. Rev. B 93, 195203 (2016)
уточнили параметры
Может быть несколько параметризаций, требуются дальнейшие исследования

## Slide 21: Экситоны в Cu2O скейлинг экситонных параметров, отличие от атома водорода

## Slide 22: Скейлинг
Численный расчет n>>1 сложен и ресурсоемок, причем для каждого мультиплета с заданным n свой набор параметров:
Различное вырождение
Различное расщепление уровней
Различное поведение во внешних
полях
Кулоновский потенциал 1/r особенный (случайное вырождение), следовательно, ожидаются простые скейлинговые зависимости для различных параметров экситонных состояний.
J. Heckötter, M. Freitag, D. Fröhlich, M. Aßmann, M. Bayer, M. A. Semina, and M. M. Glazov, Phys. Rev. B 95, 035210 (2017)
Эффект Штарка для состояний с n=4 и n=5
можно еще сделать подробный расчет
V.A. Fock, Z. Phys. 98, 145 (1935), W. Pauli, Z. Phys. 36, 336 (1926)
Для предсказаний и сравнения с экспериментом часто важны общие закономерности

## Slide 23: Эффективный гамильтониан-I
Для количественного описания тонкой структуры экситонных состояний необходимо учитывать особенности зонной структуры. Однако, для высоковозбужденных состояний, в особенности во внешних полях, такие расчеты становятся неоправданно громоздкими.
Для упрощения ситуации был предложен эффективный гамильтониан, учитывающий особенности зонной структуры по теории возмущений:
Короткодействующее обменное взаимодействие
спин - орбитальное взаимодействие
водородоподобная
часть
непараболичность
Выделенные вклады масштабируются как n-3, поэтому можно ввести понятие эффективного квантового дефекта (как в атомной физике):
Этого достаточно для описания расщепления состояний по орбитальному моменту L
Основной вклад – непараболичность
валентной зоны
Такой подход позволил количественно описать эффект Штарка
Phys. Rev. Lett. 115, 027402 (2015), Phys. Rev. B 95, 035210 (2017)

## Slide 24: Скейлинг ширины мультиплета
Число наблюдаемых линий зависит от геометрии эксперимента. Для k||[110] и поляризации света e||[1-10] четные, квадрупольно-активные состояния (например, S- и D-экситоны) запрещены, для e||[001] они разрешены
0 | 0.87 | 0.65
1 | 0.43 | 0.35
2 | 0.28 | 0.18
3 | 0.21 | 0.12

## Slide 25: Скейлинг в магнитном поле
Параметры:
Размер экситона
Пересечения линий, происходящих из мультиплетов с соседними n
Переход от режима слабых магнитных полей к магнитоэкситону

## Slide 26: Скейлинг в магнитном поле
~B2
~B
Способ экспериментально оценить размер экситона
Пересечения линий, происходящих из мультиплетов с соседними n
Переход от режима слабых магнитных полей к магнитоэкситону

## Slide 27: Оценка размера экситона
~B2
~B
для P-экситонов
циклотронная длина
для n-го состояния
изменение зависимости от B
Сравнение с экспериментом дает
для n=20 r≈700 nm
размер экситона в нулевом поле:

## Slide 28: Скейлинг, обобщение
величина | Атом водорода | Ридберговские экситоны
Нулевое поле расщепление внутри мультиплета |  | 
Электрическое поле поляризуемость поле первого резонанса уровней с n и n+1 энергия антикроссинга для первого резонанса напряжение ионизации |  | 
магнитное поле поле перехода к магнитоэкситону поле первого резонанса уровней с n и n+1 |  | 
J. Heckötter, M. Freitag, D. Fröhlich, M. Aßmann, M. Bayer, M. A. Semina, and M. M. Glazov, Scaling laws of Rydberg excitons, Phys. Rev. B 96, 125142 (2017)
( для водорода)
(0 для водорода)

## Slide 29: Экситоны в Cu2O внешнее электрическое поле

## Slide 30: Эффективный гамильтониан-II
Эффективный гамильтониан:
- имеет сферическую симметрию, позволяет классифицировать состояния по
Спин-орбитальное взаимодействие, происходит от сложной структуры валентной зоны
- специфично для экситонов в полупроводниках
для D5/2
Возникает вследствие гофрировки валентной зоны
Базис
Расщепляет только состояния с f

## Slide 31: Влияние электрического поля(1970е)
Внешнее электрическое поле:
смешивает состояния экситона разной четности
делает дипольно запрещенные состояния (S-, D-, и т.д.) оптически активными
приводит к сдвигам и расщеплениям состояний
Приводит к диссоциации состояний
В работах
V.T. Agekyan el al., The fine structure of Wannier-Mott excitons in a cubic crystal and its behavior in electric field, phys.stat. sol. (a) 66, 359 (1974); V.T. Agekyan, Spectroscopic properties of semiconductor crystals with direct forbidden energy gap, phys. stat. sol. (a) 43, 11 (1977).

## Slide 32: Влияние электрического поля, современный эксперимент
Электрическое поле направлено вдоль направления распространения света
F || k || [110]
поляризация e || [001]
Эксперимент, n=3
P
D
S-D
S-D

## Slide 33: Правила отбора
Зона проводимости
Валентная зона
J. Heckötter, M. Freitag, D. Fröhlich, M. Aßmann, M. Bayer, M. A. Semina, and M. M. Glazov, Rev. B 95, 035210 (2017).
подробности
Преобразуются как yz, xz и xy в точечной группе Oh
Дипольные переходы, P- состояния
Квадрупольные переходы, S- состояния

## Slide 34: Правила отбора
Зависимость правил отбора от геометрии
Для k|| [110] квадрупольные переходы разрешены только вдоль x’|| [001] – проявление кубической симметрии

## Slide 35: Результаты расчета, n=4, k||[110]
Хорошее согласие с экспериментом
Видна зависимость от геометрии
S-D состояния, смешанные обменным взаимодействием, становятся активными

## Slide 36: Диссоциация экситона в электрическом поле, история
Е. Ф. Гросс. Спектр возбуждения экситонов в кристаллической решетке, УФН 63, 575, (1957)
С ростом внешнего электрического поля экситонные линии исчезают начиная с состояний с большим номером

## Slide 37: Современный эксперимент
В электрическом поле экситонные линии уширяются, при некотором поле исчезают
В отличие от атомов для экситонов режим сильного поля (взаимодействие с полем больше кулоновского взаимодействия) легко достижим. С увеличением n поле ионизации быстро убывает

## Slide 38: Зависимость поля ионизации от положения линии внутри мультиплета
эксперимент
Внутри мультиплета более высокие по энергии состояния более стабильны в электрическом поле

## Slide 39: Качественные соображения
Зависимость поля ионизации от положения линии в мультиплете:
чем выше линия, тем сложнее диссоциация
Состояние с дипольным моментом, ориентированным по полю – электронная плотность ближе к барьеру
Волновые функции, соответствующие более высоко расположенным по энергии состояниям, находятся дальше от барьера. Поэтому эти состояния диссоциируют в больших электрических полях.
H. Rausch von Traubenberg, R. Gebauer, Z. Physik, 54, 307 (1929); 62, 289 (1930); 71, 291 (1931)

## Slide 40: Расчет и эксперимент
При величинах электрического поля, в которых существенен эффект диссоциации, детали зонной структуры не важны. Метод учета диссоциации: в параболических координатах добавление на диагональ матрицы гамильтониана затуханий iG, а также поправок к водородоподобной модели.
эксперимент
расчет
J. Heckötter, M. Freitag, D. Fröhlich, M. Aßmann, M. Bayer, M. A. Semina, and M. M. Glazov, Dissociation of excitons in Cu2O by an electric field, Phys. Rev. B 98, 035150 (2018)

## Slide 41: Генерация второй гармоники
Простейшее феноменологическое описание
Cu2O центросимметричный кристалл
Необходимо учесть волновой вектор света или магнитное поле электромагнитной волны ( )
Вторая гармоника в центросимметричном кристалле:
q – волновой вектор света
Возможно только при отсутствии центра инверсии
Генерация второй гармоники: когерентная комбинация двухфотонного поглощения и излучения фотона на двойной частоте

## Slide 42: Упрощенные правила отбора
Две возможности:
S-состояние
P-состояние
d
d
d
или
d
d
q
q
q
Какой вариант эффективнее?
Анализ показывает, что на S-состояниях эффективность генерации второй гармоники значительно выше
Внешнее магнитное поле:
Может смешать состояния разной четности за счет
Может смешать состояния одной четности
Для P-состояний квадрупольный переход внутризонный и это дает дополнительную малость

## Slide 43: Генерация второй гармоники в отсутствие внешних полей
J. Mund, D. Fröhlich, D. R. Yakovlev, and M. Bayer, Phys. Rev. B 98, 085203 (2018)
Разрешенная геометрия (есть сигнал в нулевом поле)

## Slide 44: Влияние внешнего магнитного поля
Запрещенная геометрия (при B=0 генерация второй гармоники запрещена)
При приложении внешнего магнитного поля появляется сигнал
Выбором геометрии можно разделить два вклада, магнито-штарковский и зеемановский
С ростом главного квантового числа n относительный вклад магнито-штарковского механизма в интенсивность сигнала второй гармоники растет как n4

## Slide 45: Промежуточные итоги, экситоны в Сu2O
В закиси меди наблюдается ридберговская серия экситонов с n вплоть до 28 и характерным радиусом до ~1 mm
Имеются отклонения от водородоподобной модели, связанные как с особенностями зонной структуры (непараболичность спектра, спин-орбитальное и обменное взаимодействия), так и кубической симметрией кристалла (тонкая структура F экситонов, анизотропия спекторов поглощения света).
Для ряда экситонных характеристик существуют скейлинговые зависимости от главного квантового числа n, подобные атомным. Отличия связаны с особенностями правил отбора в Cu2O
Основные особенности теоретического описания связаны с учетом эффектов кристаллической решетки
Обзор:
J. Heckötter, A. Farenbruch, D. Fröhlich, M. Aßmann, D.R. Yakovlev, M. Bayer, M.A. Semina,
M.M. Glazov, P. Rommel, J. Ertl, J. Main, H. Stolz, The energy level spectrum of the yellow excitons
in cuprous oxide, Physics Reports, 1100, 1-69 (2025).

## Slide 46: Полупроводники с 4-х кратно вырожденной вершиной валентной зоны

## Slide 47: Сложная валентная зона
Если вершина валентной зоны четырехкратно вырождена, то экситон уже нельзя рассматривать как водородоподобный с поправками (как в Сu2O)
J. M. Luttinger, Phys. Rev. 102, 1030 (1956).
Это уравнение верно, если центр масс экситона покоится
Например, GaAs, CdSe, CdS, ZnSe и т.д.
Предел
-акцептор
Задача об акцепторе решена в работах
Baldereschi and N. O. Lipari, Phys. Rev. B 8, 2697 (1973).
Гельмонт Б. Л., Дьяконов М. И., ФТП, 5 (11) 2191 (1971).

## Slide 48: Волновая функция
В общем виде
Состояние 1S3/2
Состояния классифицируется по полному моменту и его проекции
R0(r) и R2(r) – радиальные функции. Могут быть также найдены из системы уравнений:
Если заменить кулоновский потенциал на сферически-симметричный потенциал нанокристалла, а из параметров Латтинжера убрать вклад электрона, то получится задача о дырке в сферическом нанокристалле

## Slide 49: Кулоновские комплексы в низкоразмерных системах Эффекты от понижения размерности. Тонкие квантовые ямы

## Slide 50: Эффекты понижения размерности
Можно выделить два главных эффекта:
Усиление взаимодействия между носителями заряда. Как следствие, увеличение энергий связи кулоновских комплексов. Наблюдение более сложных комплексов, таких как трионы и биэкситоны. В лекции я буду говорить про трионы
Появление роли окружения. В частности, модификация эффективного потенциала взаимодействия между носителями заряда за счет диэлектрической экранировки
Энергия связи двумерного экситона в 4 раза больше чем объемного, при дальнейшем понижении размерности происходит дальнейший рост энергии связи
1D
В лекции я буду рассматривать двумерные системы.
Начну с квантовых ям, потом перейду к системам, в которых важно учесть диэлектрический контраст

## Slide 51: Трионы в полупроводниках
Трионы (заряженные экситоны) – состоят из двух электронов и одной дырки или из двух дырок и одного электрона. Получаются, если возбудить экситон в структуре с резидентными носителями заряда
Х- трион
(аналог Н-)
Х+ трион
(аналог Н2+)
Предсказаны в 1958 г. М. Лампертом
Энергия связи в объеме мала
Первые наблюдения в 1993 г. в квантовых ямах
R. Suris, V. Kochereshko, G. Astakhov, et al., Physica Status Solidi (b) 227, 343 (2001).
Ниже представлено описание для малых концентраций носителей заряда.
Для общего случая см., например [M. M. Glazov, The Journal of Chemical Physics 153, 034703 (2020)].

## Slide 52: Тонкая квантовая яма. Разделение переменных
2D
Гамильтониан экситона
Гамильтониан двумерного экситона
Гамильтониан двумерного триона
Волновую функцию триона аналитически не записать
Если яма слишком тонкая, то носители заряда будут сильнее проникать в барьер из-за его конечности. Тогда эффективная ширина ямы будет рести с уменьшением ее толщины
Тяжелые и легкие дырки расщеплены размерным квантованием вдоль z
z

## Slide 53: Вариационный метод
Общий смысл вариационного метода:
HH
Гамильтониан
Усреднение с пробной функцией
Хорошая оценка для энергии основного состояния
Для атома водорода (экситона) можно получить точное решение взяв экспоненту в качестве пробной функции. Есть надежда, что вариационный метод будет хорошо работать для кулоновских комплексов
Вариационный метод с хорошо подобранной пробной функцией –хороший компромисс: относительная простота расчета ценой некоторой потери точности.
В качестве бонуса: хорошо выбранная пробная функция позволяет понять внутреннюю структуру системы.
Выбор хорошей пробной функции - искусство
Оптимизация параметров

## Slide 54: Вариационный метод. Простейшие примеры
Погрешность около 20%
Двумерный экситон
Двумерный гармонический осциллятор
Погрешность около 22%

## Slide 55: Вариационный метод расчета энергии двумерного триона
Пробная функция для симметричного состояния 2D триона:
(простейшая функция из S. Chandrasekhar. Astrophys. J. 100, 176 (1944)).
Пробная функция для антисимметричного состояния 2D триона:
R. Sergeev and R. Suris, Physics of the Solid State 43, 746 (2001).
R. Sergeev and R. Suris, Physica Status Solidi (b) 227, 387 (2001).
Содержит небольшое число подгоночных параметров
При определенных условиях структура известна из физических соображений
Плавно интерполирует между соответствующими формами при изменении подгоночных параметров
Пробная функция:
Прямого численного расчета никто не отменял, но, если у нас что-то сложнее идеального двумерного триона, такой расчет может быть весьма громоздким. Поэтому я буду говорить про вариационный метод

## Slide 56: Результаты вариационного расчета
Р.А. Сергеев, Р.А. Сурис, ФТТ 43, 714 (2001).
R. Sergeev and R. Suris, Physica Status Solidi (b) 227, 387 (2001).
Сравнение с прямым численным расчетом показывает, что точность вычисления энергии связи триона вариационным методом составляет 5-10%, точность вычисления энергии связи 15-30%.
Симметричный трион
Антисимметричный трион

## Slide 57: Атомарно-тонкие полупроводники Эффективный потенциал взаимодействия

## Slide 58: Атомарно-тонкие полупроводники
Объемные материалы - непрямозонные полупроводники
Монослои - прямозонные полупроводники
W
Se
Дихалькогениды переходных металлов
Почти идеальный двумерный полупроводник

## Slide 59: Кристаллическая и зонная структура
На основе вольфрама
Почти идеальная двумерная полупроводниковая система
Важны диэлектрические свойства окружения

## Slide 60: Эффективный потенциал взаимодействия
Монослой, потенциал Рытовой-Келдыша
N. S. Rytova, Bull. MSU, Phys., Astron. 3, 30 (1967).
L. V. Keldysh, JETP Lett. 29, 658 (1979).
A. Chernikov, et. al., Phys. Rev. Lett. 113, 076802 (2014).
В пределе r>>r0 кулоновский потенциал:
В пределе r<<r0 логарифмически расходится
2D экситонная серия отличается от водородоподобной
Phys. Rev. Materials 2, 011001(R) (2018).

## Slide 61: Применимость потенциала Рытовой-Келдыша
Существенные отклонения от водородоподобной серии описываются в рамках потенциала Рытовой-Келдыша, который позволяет с единым набором параметров описать всю серию
Возбужденные состояния обладают «огромной» силой осциллятора, для описания необходимо учесть интерференционные эффекты
A:1S
A:2S
B:1S
A:3S
200 meV
175 meV
C. Robert, M. A. Semina, F. Cadiz, M. Manca, E. Courtade, T. Taniguchi, K. Watanabe, H. Cai, S. Tongay, B. Lassagne, P. Renucci, T. Amand, X. Marie, M. M. Glazov, and B. Urbaszek, Phys. Rev. Materials 2, 011001(R) (2018).

## Slide 62: Атомарно-тонкие полупроводники Эффект Парселла

## Slide 63: «Гигантская» сила осциллятора возбужденных состояний экситона
A:1S
A:2S
B:1S
A:3S
200 meV
175 meV
Разгадка - интерференционные эффекты
Позиции линий описываются хорошо при помощи потенциала Рытовой-Келдыша, однако сила осциллятора возбужденных состояний слишком большая
Для описания эффекта необходимо учесть интерференцию света отраженного от границ слоев

## Slide 64: Расчет методом матриц переноса
Амплитуда коэффициента отражения монослоя MoS2:

## Slide 65: Сравнение с экспериментом
Предсказание: при изменении толщин слоев будет меняться радиационное время жизни экситона
C. Robert, M. A. Semina, F. Cadiz, M. Manca, E. Courtade, T. Taniguchi, K. Watanabe, H. Cai, S. Tongay, B. Lassagne, P. Renucci, T. Amand, X. Marie, M. M. Glazov, and B. Urbaszek, Optical spectroscopy of excited exciton states in MoS2 monolayers in van der Waals heterostructures , Phys. Rev. Materials 2, 011001(R) (2018).
Относительная интенсивность экситонных линий модулируется при изменении толщины слоев, входящих в структуру. При этом меняется и форма линий. Лучшее согласие при толщине слоев, измеренных при помощи AFM.

## Slide 66: Структура с переменной толщиной hBN
20 mm
B
C
20 mm
A
B
C
Образцы отличаются лишь толщиной слоя BN
Время возгорания фотолюминесценции определяется радиационным временем жизни экситона и меняется от образца к образцу.
Время распада определено временем рассеяния и одинаково

## Slide 67: Результаты эксперимента
Неоднородное уширение:
- Радиационное затухание
- Нерадиационное затухание
Образец II: в основном, нерадиационное, G’=1.1 meV (FWHW)
Наблюдается существенная модуляция (почти на порядок) радиационного времени жизни экситона при изменении нижнего слоя нитрида бора
Причина заключается в эффекте Парселла – изменении времени спонтанной эмиссии источника, помещенного в резонатор

## Slide 68: Расчет
толщина SiO2 83 nm
Хорошее согласие с экспериментом
Темно-синяя кривая показывает результаты расчета методом матриц переноса
(с учетом покрывающего слоя hBN толщиной 5 nm), фиолетовая – упрощенный аналитический расчет, точки – экспериментальные данные
H. H. Fang, B. Han, C. Robert, M. A. Semina, D. Lagarde, E. Courtade, T. Taniguchi, K. Watanabe, T. Amand, B. Urbaszek, M. M. Glazov, X. Marie, Control of the Exciton Radiative Lifetime in van der Waals Heterostructures , Phys. Rev. Lett. 123, 067401 (2019).

## Slide 69: Атомарно-тонкие полупроводники Особенности трионов

## Slide 70: Трионы
Волновая функция триона
Важно: кроме спиновых индексов есть и долинные
Например: при симметричной координатной части спиновая часть может быть симметрична, а долинная антисимметрична
координаты «парных» носителей заряда относительно «непарного»
E. Courtade, M. Semina, M. Manca, M. M. Glazov, C. Robert, F. Cadiz, G. Wang,
T. Taniguchi, K. Watanabe, M. Pierre, et al., Phys. Rev. B 96, 085302 (2017).

## Slide 71: Трион, расчет энергии связи
Пробная функция для симметричного триона:
для антисимметричного триона:
Расчет дает при
Измеренные значения:
21 meV для X+ и 32 meV для X-
a1, a2, c, R0, s – подгоночные параметры
E. Courtade, M. Semina, M. Manca, M. M. Glazov, C. Robert, F. Cadiz, G. Wang, T. Taniguchi,
K. Watanabe, M. Pierre, W. Escoffier, E. L. Ivchenko, P. Renucci, X. Marie, T. Amand, and B. Urbaszek,, Phys. Rev. B 96, 085302 (2017).
Пробная функция для экситона
Тонкая структура Х- триона?

## Slide 72: Тонкая структура Х+ триона
Дырки занимают только верхнюю валентную подзону. Дырочная функция симметричного триона преобразуется как инвариантное представление G1 группы D3h. Токая структура определяется электронами.
WSe2 схема зонной структуры
Два светлых состояния. Одна линия в спектре
Темные состояния могут активироваться в процессах с участием фононов или при локализации трионов
Не только спиновые, но и долинные степени свободы!

## Slide 73: Тонкая структура Х- триона (в WX2)
Всего возможно 12 конфигурация
Всего 6 светлых состояний, два выше по энергии и при низких температурах и умеренной концентрации электронов не проявляются в эксперименте – 2 линии (4 состояния)
Расщепление за счет короткодействующего обменного взаимодействия:
Оценка с упрощенной функцией
Короткодействующий вклад
ср. с Н. С. Аверкиев, Г. Е. Пикус, Письма в ЖЭТФ, 34, 28 (1981)
J. Zipfel, K. Wagner, J. D. Ziegler, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. A. Semina, and Alexey Chernikov, J. Chem. Phys. 153, 034706 (2020).

## Slide 74: Тонкая структура триона, продолжение
Модель короткодействующего обменного взаимодействия
Простая пробная функция
Сдвиг энергии
Отношение сил осциллятора линий внутри дублета линейно зависит от энергии расщепления между ними. Более высокая по энергии линия имеет большую силу осциллятора

## Slide 75: Возбужденные состояния трионов
A. Arora, T. Deilmann, T. Reichenauer, J. Kern, S. Michaelis de Vasconcellos, M. Rohlfing,and R. Bratschitsch, Phys. Rev. Lett. 123, 167401 (2019).
K. Wagner, E. Wietek, J. D. Ziegler, M. Semina, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Zipfel, M. M. Glazov, and A. Chernikov, Phys. Rev. Lett. 125, 267401 (2020).
В спектрах монослоев ДПМ наблюдается особенность на 14-18 meV ниже энеригии 2S экситона.
Можно интерпретировать как электрон (дырку) связанный с 2S-экситоном и назвать трионом.
Однако: we связанное состояние 2S-триона вариационным методом не получитью Ион H- ion не имеет возбужденных состояний ни в 2D ни в 3D: R. N. Hill, Phys. Rev. Lett. 38, 643 (1977); D. M. Larsen and S. Y. McCann, Phys. Rev. B 45, 3485 (1992).

## Slide 76: Концепция Ферми-полярона
M. M. Glazov, The Journal of Chemical Physics 153, 034703 (2020).
Фотовозбуженный экситон взаимодействует с Ферми-морем носителей заряда (на рисунке с электронами)
Такой подход позволяет учесть ненулевую концентрацию носителей заряда
Концепция Ферми-поляронов дает тот же результат при малых концентрациях носителей заряда, что и трионный подход.
Модель расширена для учета возбужденных состояний при описании электрон-экситонного взаимодействия при помощи короткодействующего потенциала.

## Slide 77: Немного теории
Применяется формализм Ферми-полярона для возбужденного состояния триона.
- запаздывающая функция Грина j-состояния экситона
-амплитуда рассеяния
-энергия полюса
-энергия связи 2s -триона
Важно: энергия полюса имеет мнимую часть

## Slide 78: Возбужденные состояния трионов - резонансы
Оптическая воспримчивость монослоя ДПМ имеет полюс вблизи энергии
Процесс автоионизации (известно в атомной физике)
Приобретаемая сила осциллятора:
На рисунках видно, что возбужденные состояния триона имеют существенно большую ширину линии при малых концентрациях носителей заряда по сравнению с основными состояниями экситона и трионов

## Slide 79: Промежуточные итоги, атомарно-тонкие полупроводники
В атомарно-тонких полупроводниках экситонные эффекты очень сильны. Важно диэлектрическое окружение. Потенциал взаимодействия существенно отличается от кулоновского
В ван-дер-ваальсовых структурах важны интерференционные эффекты
Трионы ярко проявляются в спектрах атомарно-тонких полупроводников. Для описания тонкой структуры трионных состояний необходимо учесть долинную степень свободы. За расщепление трионных состояний отвечает обменное взаимодействие.
Наблюдаются возбужденные состояния трионов, которые, по сути, являются резонансами, а не связанными состояниями в общепринятом смысле.