## Slide 1: Инновации в области трековых мембран
Виноградов Илья Игоревич
Центр прикладной физики ЛЯР

## Slide 2
Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследований расположен в наукограде Дубна Московской области.
Учредителями являются 15 государств-членов ОИЯИ.
В состав ОИЯИ входят 7 Лабораторий, В том числе Лаборатория ядерных
реакций им. Г. Н. Флерова, в которой за прошедшие 60 лет было синтезировано 10 элементов Периодической таблицы Менделеева.
Георгий Николаевич
ФЛЁРОВ
Здание Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова

## Slide 3
ТРЕКОВЫЕ МЕМБРАНЫ
— тонкие полимерные пленки (7 – 23 мкм) с отверстиями нано- или микрометрового диапазона (10 нм – 10 мкм).
Диаметр пор — 25 нм
Диаметр пор — 3 мкм
Число пор на 1 см2
варьируется
от 10 тыс
до 10 млрд
Notes: В 1972 году Флёров

## Slide 5
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН
Растровый электронный микроскоп SU-8020 (Hitachi)
Машина для измерения прочности на разрыв AG-S 50Н (Shimadzu)
Порометр капиллярного потока
Porolux 1000 (Porometer)

## Slide 6
ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН
СВОЙСТВА ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН
Возможность точно контролировать количество пор на единице поверхности
Возможность варьировать форму пор и их пространственное распределение
Исключительно малая дисперсия по диаметрам пор (2–5%)
Высокая селективность в процессе фильтрации
Гладкая поверхность
Биологическая инертность
Радиационная безопасность
Не содержат компонентов, способных мигрировать в фильтрат

## Slide 7
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН
ПАП-тест
Лабораторная
фильтрация
Плазмаферез
Культивация
клеток
Фильтрация
воды
Фильтрация биомедицинских жидкостей

## Slide 8
Имплантируемый биосовместимый конверт из полупроницаемой мембраны, содержащий живые инсулин-продуцирующие клетки, для комплексного лечения сахарного диабета
Диапазон исследуемых размеров пор от 20 до 100 нанометров.
Мембрана пропускает:
Продуцируемый клетками инсулин
Питательные вещества для поддержания жизнеспособности клеток
Мембрана не пропускает:
Иммунокомпетентные клетки
Антитела
Партнер: ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

## Slide 9
Гидрофобизация поверхности трековых мембран с использованием радиационно-химически синтезированных теломеров тетрафторэтилена (Институт проблем химической физики РАН)
R1—(CF2—CF2)nR2
*n — количество звеньев в теломере
**R1, R2 — фрагменты молекулы растворителя
154.8°
153.9°
144.9°

## Slide 10
Отделение лития от других однозарядных катионов при помощи гибридного электробаромембранного метода
(НИР совместно с КубГУ)
Схема электробаромембранной установки
Диаграмма ионных потоков
ТЕМ - Трековая мембрана 35 нм
АЕМ – анионообменная мембрана
D.Yu. Butylskii , V.A. Troitskiy , D.A. Chuprynina , N.D. Pismenskaya, N.V. Smirnova, P.Yu. Apel, L. Dammak, S.A. Mareev, V.V. Nikonenko. Selective recovery of lithium ion from its mixed solution with potassium and sodium by electrobaromembrane method. // Sep. Purif. Technol. 343 (2024) 126675. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.126675

## Slide 11
Ионно-селективные свойства экстрагированных латентных треков (ПЭТФ, ПИ)
P. Yu Apel, I.V. Blonskaya, O.M. Ivanov, O.V. Kristavchuk, A.N. Nechaev, K. Olejniczak, O.L. Orelovich, O.A. Polezhaeva, S.N. Dmitriev. Do the soft-etched and UV-track membranes actually have uniform cylindrical subnanometer channels? Radiat. Phys. Chem., Volume 198, 2022, 110266, https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2022.110266.

## Slide 12
Конкурс 2025 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» Номер проекта: 25-43-02050 «Механизмы ионного транспорта и стратегии управления биоподобными нанофлюидными пористыми мембранными системами» (совместно с КНР)
Apel PY, Blonskaya IV, Lizunov NE, Olejniczak K, Orelovitch OL, Toimil-Molares ME, Trautmann C. Osmotic Effects in Track-Etched Nanopores. Small. 2018 May;14(18):e1703327. doi: 10.1002/smll.201703327. Epub 2018 Mar 24. PMID: 29573553.
Yixin Ling, Lejian Yu, Ziwen Guo, Fazhou Bian, Yanqiong Wang, Xin Wang, Yaqi Hou, and Xu Hou Single-Pore Nanofluidic Logic Memristor with Reconfigurable Synaptic Functions and Designable Combinations // Journal of the American Chemical Society 2024 146 (21), 14558-14565 DOI: 10.1021/jacs.4c01218

## Slide 13
Трековая мембрана с эффектом гигантского комбинационного рассеяние света
Фильтрация наночастиц
4-аминотиофенол (
4-аминотиофенол (
Синтез наночастиц на поверхности ТМ
TM
1. Термическое напыление
1. Магнетронное напыление
2. Нагрев
120 °C
2. Нагрев
120 °C
4-аминотиофенол (
Напыление тонких плёнок металлов
Коэффициент усиления = 1.1∙105
КУ = 2.3∙106
КУ = 4.9∙106
Коэффициент усиления = 4.1∙106

## Slide 14
Трековая мембрана с эффектом гигантского комбинационного рассеяние света
ТМ с коническими порами (селективный стороны) 80 нм - 150 нм
Возможные анализируемые компоненты: Вирусы, экзосомы
ТМ с цилиндрическими порами ≈ 0.3 мкм
1. Kukushkin V., Kristavchuk O., Andreev E., Meshcheryakova N., Zaborova O., Gambaryan A., Nechaev A., Zavyalova E. Aptamer-coated track-etched membranes with a nanostructured silver layer for single virus detection in biological fluids // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2023, V. 10, P. 1076749. (DOI: 10.3389/fbioe.2022.1076749).
2. Фадейкина И.Н., Андреев Е.В., Юренков Д.И., Кабарухин В.К., Нечаев А.Н. Синтез наночастиц серебра для получения гибридных трековых мембран и их дальнейшего использования в качестве сенсорных материалов // Журнал прикладной химии. 2024, Т. 97, №3, C. 244-250. (DOI: 10.31857/S0044461824030071)
3. Tikhonova D.S., Andreev E.V., Alieva R.S. Dubkov S.V., Kolmogorov V.S., Erofeev A.S., Nechaev A.N., Kukushkin V.I., Zavyalova E.G. Developing SERS Active Track-Etched Membranes with High Sustainability in Biological Fluids // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2025, V. 89, P. 249–256. (DOI: 10.1134/S1062873824709589)
Возможные анализируемые компоненты: Вирусы, экзосомы, бактерии
ТМ с развитой поверхностью (шипами) и диаметром пор 1.4 мкм
Возможные анализируемые компоненты: Вирусы, бактерии

## Slide 15
  Конкурс 2025 года «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, приоритетного направления деятельности Российского научного фонда «Поддержка молодых ученых». Номер проекта: 25-73-10014 «Трековая мембрана для иммунохроматографического анализа»
Трековая

## Slide 16
Электрохимические датчики токсичных металлов в воде
Мембраны-электроды на основе PVDF TM
Радиационно-привитые функциональные мономеры
Acrylic acid (AA)
4-vinylpyridine (4-VP)
1-vinylimidazole (1-VI)
Принцип работы датчика
ASV curve for Pb(II)
Метод анодной инверсионной вольтамперометрии (ASV)
1. Pinaeva, U., Lairez, D., Oral, O., Faber, A., Clochard, M. C., Wade,
T. L., ... & Soulé, A. (2019). Early warning sensors for monitoring
mercury in water. Journal of hazardous materials, 376, 37-47.
2. Pinaeva, U., Dietz, T. C., Al Sheikhly, M., Balanzat, E., Castellino,
M., Wade, T. L., & Clochard, M. C. (2019). Bis [2-(methacryloyloxy)
ethyl] phosphate radiografted into track-etched PVDF for uranium (VI)
determination by means of cathodic stripping voltammetry. Reactive and
Functional Polymers, 142, 77-86.

## Slide 17
Получение и функционализация гибридных мембран на основе трековых мембран и нановолоконного слоя полученного по технологии электроформования
Заряженная струя
Вращающейся коллектор
Высокое напряжение
Игла
Перемещение
Раствор/расплав полимера
Vinogradov, I.I., Petrik, L., Serpionov, G.V. et al. Composite Membrane Based on Track-Etched Membrane and Chitosan Nanoscaffold. Membr. Membr. Technol. 3, 400–410 (2021). https://doi.org/10.1134/S2517751621060093
+
ТМ – сепаратор
Нановолоконный слой
ТМ – коллектор
+
Магнетронное распыление металла

## Slide 18
Раневое покрытие для реконструктивной и восстановительной хирургии
Микрофотографии поверхности гибридной мембраны
Область повреждения кожи у крыс после индуцированного термического ожога
Влияние HM и TM на экспрессию маркеров дифференцировки CD14 и CD16.
Влияние HM и TM на экспрессию маркеров дифференцировки в фенотипы M1 (CD206) и M2 (CD163) в клетках Pbmc после 48-часовой совместной инкубации.
Pavel A. Markov, Iliya I. Vinogradov, Elena Kostromina, Petr S. Eremin, Ilmira R. Gilmutdinova, Irina S. Kudryashova, Anastasiya Greben, Andrey P. Rachin, Alexandr N. Nechaev,
A wound dressing based on a track-etched membrane modified by a biopolymer nanoframe: physicochemical and biological characteristics, European Polymer Journal, Volume 181,2022,111709,ISSN 0014-3057, https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2022.111709.

## Slide 19
Гибридная мембрана для одновременной селективной
сорбции цезия в ионной и коллоидной форме
Vinogradov I.I., Andreev E.V., Yushin N.S., Sokhatskii A.S., Altynov V.A., Gustova M.V., Vershinina T.N., Zin’kovskaya I., Nechaev A.N., Apel’ P.Y. A Hybrid Membrane for the Simultaneous Selective Sorption of Cesium in the Ionic and Colloid Forms // Teoretičeskie osnovy himičeskoj tehnologii. - 2023. - Vol. 57. - N. 4. - P. 479-492. doi: 10.31857/S0040357123040176
q = 13.4±1.1 мг/м2
Kd = 64.9%
= 158.1±14.8 мг/м2
R = 85,2% по отношению к 5*10-5 М раствору CsCl.

## Slide 20
Зависимость максимального потока конденсата в процессе МД от плотности нановолокнистого слоя ПВДФ для трековой мембраны с различным диаметром пор.
Зависимость максимального потока конденсата в процессе МД от пористости трековой мембраны при одинаковой плотности нанесенного нановолоконного слоя из ПВДФ.
гибридная мембрана для опреснения воды
Liubov Kravets, Iliya Vinogradov, Arnoux Rossouw, Boris Gorberg, Alexander Nechaev, Pavel Apel,
Functionalization of PET track-etched membranes with electrospun PVDF nanofibers for hybrid membranes fabrication in water desalination, Separation and Purification Technology, Volume 371, 2025, 133395, ISSN 1383-5866, https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.133395.

## Slide 21
Формирование гибридных мембран с пьезоэлектрическим эффектом
Образец | ,% | Диаметр волокна, нм | Пьезомодуль, пКл/Н
PVDF_25kV_50rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 84.79±1.73 | 565±22,85 | 5-7
PVDF_25kV_50rpm_3Syr_10ml_10X_1.4ml/h | 80.88±1.04 | 431±21.99 | 2-3
PVDF_25kV_50rpm_3Syr_15ml_10X_1.4ml/h | 73.36±1.27 | 514±17.17 | 2-3
PVDF_25kV_50rpm_3Syr_20ml_10X_1.4ml/h | 73.37±0,37 | 376±10.43 | 0
PVDF_25kV_500rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 75.64±1,86 | 339±15,28 | 8
PVDF_25kV_1500rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 73,21±0,42 | 317±5,82 | 6
PVDF_25kV_3000rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 72,64±1,49 | 291±16,5 | 4-6
PVDF_30kV_50rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 83,47±1,89 | 387±9.71 | 8-10
PVDF_30kV_500rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 77,55±1,73 | 344±4.93 | 8-10
PVDF_30kV_1500rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 72,87±0,25 | 277±7,81 | 8
PVDF_30kV_3000rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 73,79±1,7 | 279,05±33,59 | 8
PVDF_25kV_50rpm_2Syr_6ml_10X_1.2ml/h (old) | 92,5±2,77 | 572±27,16 | 6-8
Образец |  | Диаметр волокна, нм | Пьезомодуль, пКл/Н
PVDF_25kV_50rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 84.79±1.73 | 565±22,85 | 5-7
PVDF_25kV_50rpm_3Syr_10ml_10X_1.4ml/h | 80.88±1.04 | 431±21.99 | 2-3
PVDF_25kV_50rpm_3Syr_15ml_10X_1.4ml/h | 73.36±1.27 | 514±17.17 | 2-3
PVDF_25kV_50rpm_3Syr_20ml_10X_1.4ml/h | 73.37±0,37 | 376±10.43 | 0
PVDF_25kV_500rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 75.64±1,86 | 339±15,28 | 8
PVDF_25kV_1500rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 73,21±0,42 | 317±5,82 | 6
PVDF_25kV_3000rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 72,64±1,49 | 291±16,5 | 4-6
PVDF_30kV_50rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 83,47±1,89 | 387±9.71 | 8-10
PVDF_30kV_500rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 77,55±1,73 | 344±4.93 | 8-10
PVDF_30kV_1500rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 72,87±0,25 | 277±7,81 | 8
PVDF_30kV_3000rpm_3Syr_5ml_10X_1.4ml/h | 73,79±1,7 | 279,05±33,59 | 8
PVDF_25kV_50rpm_2Syr_6ml_10X_1.2ml/h (old) | 92,5±2,77 | 572±27,16 | 6-8
Пьезомодуль плёнок ПВДФ 18–20 пКл/Н
ТМ(Ti)+PVDF 8-10 пКл/Н

## Slide 22
Гибридные мембраны на основе трековой мембраны и металл-органических координационных полимеров
Металл-органические координационные полимеры (МОКП) – кристаллические соединения, состоящие из ионов металлов, координированных мостиковыми органическими лигандами. Гибридные мембраны, совмещающие свойства МОКП и пористого носителя, могут найти применение во множестве областей, включая мембранные технологии, сенсоры и доставку лекарств.
Синтез на поверхности мембраны
50 мкм
30 мкм
5 мкм
10 мкм
Потенциальные применения:
Очистка воды от красителей или ионов металлов
Система доставки лекарств
Сенсор органических соединений на основе эффекта ГКР
Люминесцентный сенсор ионов металлов
Потенциальные применения:
Разделение ионов щелочных металлов
Электрохимический сенсор ионов металлов
Протон-проводящие материалы
Синтез в порах мембраны
Ponomareva O.Y., Drozhzhin N.A., Vinogradov I.I., Vershinina T.N., Altynov V.A., Zuba I., Nechaev A.N., Pawlukojć A. Metal-organic framework based on nickel, L-tryptophan and 1,2-bis(4-pyridyl)ethylene, consolidated on a track-etched membrane // Žurnal neorganičeskoj himii. - 2024. - Vol. 69. - N. 6. - P. 907-918. doi: 10.31857/S0044457X24060132

## Slide 23
Гибридные мембраны на основе трековой мембраны и металл-органических координационных полимеров
Показана возможность применения гибридных мембран на основе ТМ и МОКП для удаления красителей в микрофильтрационном режиме
Рис. 2. Эффективность адсорбции МО на протяжении
3-х циклов
МО – метиловый оранжевый
Род Б – родамин Б
Рис. 1. Эффективность адсорбции красителей гибридными мембранами
Выполняются эксперименты по исследованию антибактериальной активности гибридных мембран, синтезу биметаллических МОКП на поверхности ТМ с целью создания люминесцентных сенсоров ионов металлов. Планируются эксперименты по исследованию функциональных свойств гибридных мембран для применения в качестве электрохимических сенсоров ионов металлов, протон-проводящих материалов и для разделения ионов щелочных и щелочноземельных металлов

## Slide 24
Разработка композитного материала на основе ПЭТФ ТМ для иммобилизации белков при помощи электропереноса
AT-HA
ПЭТФ
(d=0,3 мкм)
PVDF
Ig G
Sandwich
Ig G
Проскок мономерного белка
ПЭТФ d=0,2 мкм
76QY-HA
120QY-HA
131Q-HA
Осаждение фибриллярных белковых агрегатов
35 kDa
ПЭТФ мембрана
d=0,1 мкм
Sandwich
Нитроцеллюлоза
Композитный ПЭТФ
(фазовая инверсия, обработка нитроцеллюлозой)
ПЭТФ 30 мкм. двумассивное облучение d=0,2 мкм (контроль)
Снижение проскока белка
Нитроцеллюлоза
Нитроцеллюлоза
(контроль)

## Slide 25
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Производитель трековых мембран с 1975 года

## Slide 26
Разработка планшета с микролунками на основе трековых мембран для определения резистентности к антибиотикам
Партнер: ООО «БМК»
(резидент ОЭЗ «Дубна»)

## Slide 27
ДЦ – 140
ИЦ - 100