## Slide 1
Радиохимические технологии, обеспечивающие процесс получения обогащённых изотопов трансплутониевых элементов
Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках выполнения работ по Национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии»
Михайлов Е.Н.
Совет ОФН РАН «Релятивистская ядерная физика и физика тяжелых ионов»
Санкт- Петербург, июнь 2025

## Slide 2: Задачи ВНИИЭФ в создании фабрики СТЭ
Разработка радиохимических технологий (РХТ), сопровождающих процесс электромагнитного разделения изотопов ТПЭ и изготовления мишенных материалов с высокой степенью обогащения 245Cm, 248Cm и 251Cf
нейтронная активность
252Сf ~ 2,3×109 с-1/мг 244Сm ~ 1,1×104 с-1/мг 248Cm ~ 4,2×104 с-1/мг
2
радиоизотопная смесь АО «ГНЦ НИИАР»
обогащенные изотопы
ММО «ОИЯИ»
Масс-сепаратор С-2
(действующий)
Масс-сепаратор С-3
(эксплуатация с 2028)
245Сm ≥ 99 %
244Сm 245Сm
246Сm
247Сm 248Cm
249Сf 250Сf
251Сf 252Сf
251Сf ≥ 99,87 %
248Сm ≥ 99 %

## Slide 3
РХТ-1. Приготовление стартового вещества
количественный выход >90%
РХТ-2. Извлечение обогащённых изотопов и их очистка
количественный выход >90%
РХТ-3. Регенерация неразделённого вещества
(сбор с деталей масс-сепаратора и возврат в процесс)
коэфф. регенерации >80%
РХТ-4. Переработка ЖРО
Разделение изотопов на масс-сепараторе
КПД одного разделения >20%
Обогащенные изотопы
Суммарный количественный выход > 40%
Радиоактивные отходы
Принципиальная схема процесса разделения изотопов
3

## Slide 4
Анализ существующих технологий.
Необходимость разработки новых радиохимических технологий
Существующие радиохимические технологии на масс-сепараторе С-2:
  изначально разработаны для ручных многостадийных процессов
  отсутствует возможность проводить радиохимические процессы дистанционно
  недостаточная автоматизации процессов
  низкий уровень радиационной защиты
Принципиальный подход к разработке новых технологий:
  сокращение механических манипуляций
  работа копирующими манипуляторами
  максимальная автоматизация процессов
4

## Slide 5
Название |  | Эл. строение | Ионный радиус (3+), Å | Простое вещество |  | Трихлорид простого вещества |  | Оксид(III) простого вещества | 
 |  |  |  | Плотность, г/см3 | Т плавл., оС | Плотность, г/см3 | Т плавл., оС | Плотность, г/см3 | Т плавл., оС
самарий | Sm | 4f66s2 | 0,95 | 7,54 | 1072 | 4,46 | 678 | 8,35 | 2270
европий | Eu | 4f76s2 | 0,938 | 5,24 | 826 | 4,47 | 623 626 | 6,55 7,42 | 1700
диспрозий | Dy | 4f106s2 | 0,894 | 8,565 | 1409 | 3,67 | 647 | 7,81 | 2400
калифорний | Cf | 5f107s2 | 0,934 |  | 900 |  | 545 |  | 1750
Справочник химика 1962 г. (I том)
Новый справочник химика и технолога. Свойства неорганических соединений. 2002г.
Свойства веществ. Справочник. Кипер Р.А. 2009
Химия актиноидов. Г.Т. Сиборг и др. 1999, 3 том
5
Критерии выбора имитатора

## Slide 6
РХТ-1. Приготовление «стартового» вещества
Результат адаптации технологии:
  возможность реализации дистанционного и автоматизированного процесса
  уменьшение числа технологических операций и их продолжительности
  повышение радиационной безопасности, отказоустойчивости оборудования
Исходный препарат ТПЭ необходимо превратить в безводный хлорид (например, CfCl3) для равномерного испарения из источника ионов масс-сепаратора
Стадии РХТ-1 | Используемая технология на С-2 | Модернизированная технология для С-3 | Преимущество
1.Изготовление оксида с высокой удельной поверхностью | Осаждение осадка оксалата ТПЭ, фильтрование, прокаливание | Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза | не требуется отделение осадка можно проводить непосредственно в тигле источника ионов меньше стадий
2.Хлорирование оксида в потоке газообразных реагентов | Хлорирование парами CCl4 в потоке газообразного HCl | Хлорирование парами CCl4 в потоке инертного газа N2 | снижение коррозионной нагрузки возможность использовать нержавеющую сталь
6

## Slide 7
РХТ-1. Принципиальная схема и испытания системы приготовления «стартового» вещества
Лабораторная установка для синтеза «стартового» вещества в «горячей» камере
Количественный выход самария:
90,8 %,
при загрузке 20 мг (в пересчете на металл. форму)
по требованиям ТЗ - не менее 90 %
7

## Slide 8
РХТ-1. Оптимизация технологии приготовления «стартового» вещества (текущие работы)
Влагопоглотитель - серная кислота заменена на силикагель (твердый сорбент удобнее менять в горячих камерах).
Оптимум температуры процесса хлорирования – 540°С (ниже – малая скорость химической реакции, выше – хлорид испаряется и улетучивается вместе с газообразными продуктами реакции).
Зависимость количества полученного хлорида от времени реакции позволяет рассчитать продолжительность процесса – для загрузки 40 мг (10 мг Cf + 30 мг носителя Sm) необходимо примерно 6 ч.
Chart: Время хлорирования (T=540 оС), ч
| 3 | 4 | 5
Время хлорирования, ч | 0.67981 | 0.77494 | 0.82599
Chart: Температура хлорирования (t= 4 ч.), оС
| 340 | 440 | 540 | 640 | 740
Темп. хлорирования, °С | 0.2645 | 0.33875 | 0.77494 | 0.71926 | 0.097448
Масса полученного хлорида, мг
8

## Slide 9
РХТ-2. Выделение и очистка обогащённых изотопов
Метод – хроматография с жидким экстрагентом, нанесённым на гранулы твёрдого носителя
Преимущество - использование неподвижной жидкой фазы экстрагента на инертном носителе позволяет избежать образования органических ЖРО в отличие от жидкостной экстракции
Экстрагенты: Д2ЭГФК (дешевле, доступнее)
ТОДГА (широкий диапазон кислотности исходного раствора, не нужно корректировать рН)
Оба адсорбента близки по эффективности:
Количественный выход ТПЭ > 90%
Коэффициент очистки от Al > 40
Обладают достаточной радиационной стойкостью, что позволяет работать с высокоактивными препаратами ТПЭ.
Исходный раствор
ТПЭ, Al, Na
Примеси: Al, Na
Очищенный ТПЭ
Хроматографическая колонка:
твердый носитель + Д2ЭГФК,
либо ТОДГА
Элюент
HNO3
Алгоритм технологии выделения обогащенных изотопов ТПЭ
9
Notes: 〖К_(оч.)^(1/2)〗_ =((𝑚_(кон.)^1)⁄(𝑚_(кон.)^2 ))/((𝑚_(исх.)^1)⁄(𝑚_(исх.)^2 ))

## Slide 10
РХТ-2. Принципиальная схема выделения и очистки обогащённых изотопов
Перечень используемых реактивов сведён к минимуму, что позволяет упростить обращение с ЖРО:
Кислота азотная
Раствор гидроксида натрия
Вода дистиллированная
Аттестация готового продукта (обогащенных изотопов ТПЭ):
Гамма-спектрометрия - количество
Масс-спектрометрия – изотопная чистота
Сбор
изотопа с
приёмной
коробки
Перевод раствора
изотопа в рабочую
форму
Сорбция целевого
изотопа
Отмывка
сорбированного
элемента от
примесей
Десорбция
целевого элемента
Повторное
выделение
целевого изотопа
(при необходимости)
Определение
количества и
качества целевого
изотопа
Определение
количества
целевого изотопа
10

## Slide 11
Очищенный ТПЭ
РХТ-3. Регенерация неразделённого вещества
Лабораторный макет системы регенерации
1 – ультразвуковая ванна; 2 – перистальтические насосы;
3 – ротационный испаритель; 4 – напорный резервуар;
5 – ионообменная колонка; 6 – вентили;
7, 8, 9 – приёмные ёмкости; 10 – охладитель
ТПЭ, Fe, Cr, Ni
Примеси: Fe, Cr, Ni
Элюент
HNO3
Хроматографическая колонка:
твердый носитель + Д2ЭГФК,
либо ТОДГА
Регенерация неразделённого вещества – возврат в процесс вещества, вышедшего из источника ионов, но не достигшего приемника изотопов и оставшегося на внутренних поверхностях масс-сепаратора
11

## Slide 12
РХТ-3. Принципиальная схема сбора и регенерации неразделённого продукта
Используемые реактивы:
Кислота азотная
Вода дистиллированная
Анализ:
метод гамма-спектрометрии
Выпаривание
регенерационных
растворов
Перевод вещества в
химическую форму
необходимую для
выделения из смеси
целевого элемента
Сорбция целевого
элемента из смеси
Отмывка
сорбированного
элемента от
примесей
Десорбция целевого
элемента
Повторное
выделение целевого
элемента
Подготовка
целевого элемента к
разделению
Определение
количества
целевого элемента
Обмыв
деталей
Адсорбенты:
Д2ЭГФК (выход 94%)
ТОДГА (выход 91%)
Гранулы носителя для адсорбента заменены на неорганические на основе циркония (выше радиационная стойкость)
12

## Slide 13
Результаты испытаний РХТ-1, РХТ-2 и РХТ-3
Стадия технологии | Показатель | Требование ТЗ | Экспериментальный результат
РХТ-1. Приготовление «стартового» вещества | Хим. выход | > 90% | 91%
РХТ-2. Выделение и очистка обогащенных изотопов | Хим. выход | > 90% | 90 %
РХТ-3. Регенерация неразделенного вещества | Коэффициент регенерации | > 80% | 87%
Суммарная эффективность процесса | Коэффициент переработки вещества | > 40% | 45%*
*с учетом КПД одного разделения изотопов 21,2% (получен при испытаниях масс-сепаратора) |  |  | 
При приемочных испытаниях в 2024 году экспериментально подтверждено соответствие требованиям ТЗ для радиохимических технологий на всех стадиях цикла обогащения изотопов на электромагнитном масс-сепараторе С-3 на имитаторах калифорния
13
Notes: РХТ-1
РХТ-3
Сумма
РХТ-1 𝜔= (𝑚_проб^𝑆𝑚 〖×𝑚〗_старт^𝑆𝑚𝐶𝑙3)/(𝑚_исх^𝑆𝑚 ×𝑚_проб^𝑆𝑚𝐶𝑙3 )×100%
РХТ-3 𝑅= 𝑚_рег/(〖(𝑚〗_тиг^после−𝑚_тиг^до)×𝑀_мет/𝑀_хлор −∑1▒𝑚_обогащ^ ) ×100 %
Сумма КИВ=𝜔∙𝜂∙∑_(𝑖=1)^𝑛▒[𝑅∙(1−𝜔∙𝜂)]^(𝑖−1)

## Slide 14
РХТ-4. Переработка и утилизация высокоактивных РАО
Концентрирование ЖРС (выпаривание)
Связывание радионуклидов в комплексы
Отверждение в KMgPO4∙6H2O
Упаковка,
утилизация
Преимущества калий-магний-фосфатных компаундов:
  простота технологического исполнения
  возможность реализации дистанционного и автоматизированного процесса для обеспечения радиационной безопасности
  снижение объемов РАО по сравнению с цементированием
Отвержденные компаунды KMgPO4, содержащие америций-241 и инертный материал (Fe):
Основной критерий – выщелачиваемость радионуклидов из компаунда.
Выдержка компаундов в воде с меткой америция-241:
масса Am-241, вышедшая в раствор за 28 суток, составила не более 0,4 %.
Принципиальная схема переработки ЖРС
Fe – 3%
Fe – 10%
Fe – 30%
ЖРС необходимо перевести в твердую форму, пригодную для захоронения, согласно требованиям НП-019-16 к отвержденному компаунду.
Основной нерадиоактивный элемент в ЖРС – железо.
14

## Slide 15
РХТ-4. Принципиальная схема размещения оборудования технологического участка переработки РАО
На основании лабораторных исследований выданы исходные данные для разработки КД на оборудование утилизации ЖРС
Определены количество, радионуклидный состав и категории конечных РАО для захоронения
Технология оптимизирована так, чтобы по удельной активности РАО не превышали порог для среднеактивных (САО)
15

## Slide 16
2021-2024 годы
Разработаны три РХТ: «Приготовление «стартового» вещества РХТ-1»; «Выделение и очистка обогащенного изотопа РХТ-2»; «Сбор и регенерация неразделенного продукта РХТ-3».
Спроектировано и изготовлено специализированное технологическое оборудование для РХТ.
Проведены испытания РХТ (на стабильном имитаторе калифорния) и подтверждено их соответствие исходным требованиям ТЗ.
РХТ обеспечивают суммарный количественный выход обогащенных изотопов ТПЭ не менее 45 % (при КПД электромагнитного разделения изотопов на С-3 не менее 20 %) от массы «стартового» вещества, что соответствует ТЗ (не менее 40 %).
2025 год
Выполняется оптимизация технологических процессов РХТ, позволяющая повысить показатели суммарного количественного выхода обогащенного изотопа ТПЭ и радиационную безопасность (сокращение продолжительности и количества стадий технологических процессов).
Подготовлены исходные данные для разработки КД на технологический участок отверждения жидких радиоактивных сред, содержащих ТПЭ, в цементные матрицы (РХТ-4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
16

## Slide 17
Спасибо за внимание!